ICS67.250

B(60-79)

中华人民共和国国家标准

GB ××××—××××

竹砧板

Bamboo chopping block

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会    发布

目    次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 分类	3

5 要求	3

6 检验方法	6

7 检验规则	9

8 标志、包装、运输和贮存	10

- 前    言

本标准“6.4 理化性能、6.5微生物检测指标”为强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国竹藤标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准参与起草单位：

本标准主要起草人：

本标准首次发布。

竹砧板

  - 范围

本标准规定了竹砧板的术语与定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于竹、竹木复合等以竹材为主要材料制成的供加工食物、水果等食品用的竹质砧板。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T2828.1-2003 计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T4789.3-2003 食品卫生微生物学检验  大肠菌群测定

GB/T4789.4-2003 食品卫生微生物学检验  沙门氏菌检验

GB/T4789.5-2003 食品卫生微生物学检验  志贺氏菌检验

GB/T4789.10-2003 食品卫生微生物学检验  金黄色葡萄球菌检验

GB/T4789.11-2003 食品卫生微生物学检验  溶血性链球菌检验

GB/T4789.15-2003 食品卫生微生物学检验  霉菌和酵母计数

GB/T5009.11-2003 食品中总砷及无机砷的测定

GB/T5009.12-2003 食品中铅的测定

GB/T5009.15-2003 食品中镉的测定

GB/T5009.34-2003 食品中亚硫酸盐的测定

GB/14934-1994  食(饮)具消毒卫生标准

GB/T17657-1999  人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18414.2-2006 纺织品  含氯苯酚的测定 第2部分 气相色谱法

GB 18580-2001 室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量

GB/T19367.1-2003 人造板板的厚度宽度及长度的测定

GB/T19790.2—2005 一次性筷子  第2部分：竹筷

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 全竹砧板 solid bamboo chopping block

由竹条为原料制成的砧板。

- 竹木复合砧板 engineered chopping block

由竹条和实木材料制成，使用面主要材料为竹材的的砧板。

胶合集成类竹砧板 glue-laminated bamboo chopping block

由竹条、竹条和实木，经集成胶合制成的，使用面主要材料为竹材的砧板。

- 无胶类竹砧板nonadhesive bamboo chopping block

以竹材为主要材料，不使用胶粘剂而由紧固件紧固而成的，使用面主要材料为竹材的砧板。

- 腐朽 decay

由于腐朽菌的侵入，使细胞壁物质发生分解，导致竹材组织结构松散，强度和密度下降、竹材组织颜色变化的现象。

- 裂纹 split

竹纤维沿竹材纹理方向分离。

- 虫孔 worm hole

蛀虫或其幼虫在竹材中蛀成的孔和虫道。

- 缺棱 wane

因竹片宽度不够、砂磨、刨削或碰撞所造成的棱边缺损。

- 拼接离缝 gap

相邻竹片之间的拼接缝隙。

- 波纹 cutted and chatter mark

切削和砂磨时，在加工表面留下的形状和大小相近且有规律的波状痕迹。

- 污染 staining

受其他物质的影响，造成的部分表面颜色与本色不同。

- 霉变 fungus

因霉变菌滋生而造成的材质和材色的变化。

- 毛刺  prickle

竹砧板成品上可能造成刺、划伤的竹纤维束。

锐边 acute side

竹砧板成品上的边角未进行倒边加工，可能造成划伤人体的边角。

- 使用面 working surface

竹砧板成品上被指定用于加工食品的板面。

- 非使用面 unused surface

竹砧板成品上未被指定为用于加工食品的板面。

  - 适用竹种

采用三年生以上竹材。

  - 分类

    - 按材料组合方式分：

- 全竹砧板；

- 竹木复合砧板。

    - 按是否使用胶粘剂分：

- 胶合集成类竹砧板；

- 无胶类竹砧板。

    - 按使用面分：

a) 单面使用型竹砧板；

b) 双面使用型竹砧板。

  - 要求

    - 分等

产品分为优等品、合格品两个等级。

    - 感观要求

竹砧板感观要求分为嗅觉、味觉和外观质量要求。

      - 嗅觉、味觉要求

竹砧板嗅觉、味觉要求，见表1。

- 嗅觉、味觉要求

| 项目 | 感官要求 |
| --- | --- |
| 嗅觉(气味) | 应具有原竹的香气，这种香气要清爽、持久，并且新鲜纯正，没有其他异味；经过碳化处理的竹材砧板允许淡淡的醋酸气味。 |
| 味觉(味道) | 汤色清澈、淡黄泛绿或淡棕褐色；回味带甘，无异味；而经过碳化处理的竹材砧板允许淡淡的醋酸味道。 |

      - 外观质量要求

竹砧板外观质量要求，见表2。

- 外观质量要求

| 项 目 |  | 优等品 | 合格品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未刨部分 | 使用面 | 不允许 | 不允许 |
|  | 非使用面 | 不明显 | 轻微 |
| 裂纹 | 使用面 | 不允许 | 不允许 |
|  | 非使用面 | 不明显 | 轻微 |
| 波纹、刨痕 | 使用面 | 不允许 | 不明显 |
|  | 非使用面 | 允 许 | 允 许 |
| 拚接离缝 | 使用面 | 不允许 | 不允许 |
|  | 非使用面 | 修补后不明显 | 修补后不明显 |
| 色差 | 使用面 | 不明显 | 轻微 |
|  | 非使用面 | 允 许 | 允 许 |
| 腐朽 |  | 不允许 | 不允许 |
| 虫孔 |  | 不允许 | 不允许 |
| 缺棱 |  | 不允许 | 不允许 |
| 污染 |  | 不允许 | 不允许 |
| 霉变 |  | 不允许 | 不允许 |
| (金属等)附件 |  | 无锈蚀，不应存在毛刺、锐边等可能伤及人体安全的缺陷 |  |
| 毛刺、锐边 |  | 不允许 | 不明显 |
| - ： 1、不明显——正常视力在自然光下，距砧板0.4m，肉眼观察不易辨别。 - 2、轻微———正常视力在自然光下，距砧板0.4m，肉眼观察不显著。 |  |  |  |

    - 规格尺寸允许偏差

      - 竹砧板尺寸允许偏差见表3。

- 规格尺寸允许偏差

| 项 目 | 单位 | 公称尺寸 |  | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优等品 | 合格品 |
| 长度l | mm | ln≥600 |  | ln与每个测量值lm之差的绝对值（│ln－lm│）≤4.0 | ln与每个测量值lm之差的绝对值 （│ln－lm│）≤5.0 |
|  |  | 600＞ln≥400 |  | ln与每个测量值lm之差的绝对值（│ln－lm│）≤3.0 | ln与每个测量值lm之差的绝对值 （│ln－lm│）≤4.0 |
|  |  | ln＜400 |  | ln与每个测量值lm之差的绝对值（│ln－lm│）≤2.0 | ln与每个测量值lm之差的绝对值 （│ln－lm│）≤3.0 |
| 宽度w | mm | wn≥300 |  | wn与每个测量值wm之差的绝对值（│wn－wm│）≤3.0 | wn与每个测量值wm之差的绝对值 （│wn－wm│）≤4.0 |
|  |  | wn＜300 |  | wn与每个测量值wm之差的绝对值（│wn－wm│）≤2.0 | wn与每个测量值wm之差的绝对值 （│wn－wm│）≤3.0 |
| 厚度t | mm |  |  | 公称厚度tn与每个测量值tm之差的绝对值（│tn－tm│）≤1.0 | 公称厚度tn与每个测量值tm之差的绝对值（│tn－tm│）≤1.5 |
| 直径φ | mm |  | φn≥300 | φn与每个测量值φm之差的绝对值（│φn－φm│）≤3.0 | φn与每个测量值φm之差的绝对值（│φn－φm│）≤4.0 |
|  |  |  | φn＜300 | φn与每个测量值φm之差的绝对值（│φn－φm│）≤2.0 | φn与每个测量值φm之差的绝对值（│φn－φm│）≤3.0 |

      - 形位公差允许偏差见表4。

- 形位公差允许偏差

| 项 目 | 单位 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优等品 | 合格品 |
| 翘曲度f | % | ≤0.30 | ≤0.40 |
| 平整度k | mm | ≤0.35 | ≤0.40 |
| 使用面厚度h | mm | hmin≥4.0 |  |

- 单层竹砧板使用面厚度等于砧板厚度。

    - 理化性能指标

竹砧板理化性能指标见表5。

- 竹砧板理化性能指标

| 项 目 |  |  | 单位 | 指标值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优等品 | 合格品 |
| 含水率 |  |  | % | 8.0～14.0 |  |
| *静曲强度 |  | 纵向 | MPa | ≥65(厚度t≤20)； ＞55(厚度t＞20) |  |
|  |  | 横向 |  | ≥30(厚度t≤20)； ＞25厚度t＞20) |  |
| *浸渍剥离试验 |  |  | mm | 任一胶层的累计剥离长度≤25 |  |
| 提手牢固性测定 |  |  | kg | 无松动、无脱落 |  |
| *甲醛释放量 |  |  | mg/L | ≤0.5 |  |
| 使用面抗冲击性能 |  |  | mm | 压痕直径≤10，无裂纹 |  |
| 二氧化硫浸出量（以SO2计） |  |  | mg／kg | ≤100 |  |
| 噻苯咪唑 |  |  | mg／kg | ≤2 |  |
| 邻苯基苯酚 |  |  | mg／kg | ≤2 |  |
| 联苯 |  |  | mg／kg | ≤2 |  |
| 抑霉唑｛1-[2-(2,4-二氯苯基)-2-(2-烯丙基)乙基]-1H-咪唑｝ |  |  | mg／kg | ≤2 |  |
| 五氯苯酚（PCP） |  |  | mg／kg | ≤0.1 |  |
| 砷（As） |  |  | mg／kg | ≤0.1 |  |
| 可溶性重金属含量 | 铅（Pb） |  | mg/L | ≤3.0 |  |
|  | 镉（Cd） |  |  | ≤0.5 |  |

- 注：1、带*的指标仅适用于胶合集成类竹砧板。

- 2、可溶性重金属含量（铅、镉），对末经油漆涂饰的竹砧板不检测；

- 3、全碳化竹砧板的噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑指标不检测。

    - 微生物指标

竹砧板的优等品、合格品微生物指标要求相同，见表6。

- 微生物指标

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 大肠菌群 | MPN/50cm2 | 不得检出 |
| 致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌) | / | 不得检出 |
| 霉菌 | cfu／g | ≤50 |

    - 其他

- 竹砧板生产中使用的辅料(金属件、包装材料等)应达到相关产品国家标准之要求，且为国家卫生食品标相关规定允许使用的材料。

  - 检验方法

    - 感观要求检验

      - 嗅觉、味觉要求

按6.2.1 要求进行检验；味觉测试时，先将整块竹砧板样品在60℃热水中清洁，放入40℃度温水中浸泡4小时后进行。

检验方法：0＝与要求无可识别的偏差，

1＝与要求几乎没有偏差，

2＝与要求有一点偏差，

3＝与要求有清晰的偏差，

4＝与要求有强的偏差。

鉴别方法：优等品≤1；合格品≤2；3≥不合格。

      - 外观质量要求

按6.2.2 要求对所取样本全部采用目测进行检验。

    - 规格尺寸偏差和形位公差允许偏差检验

      - 量具：

游标卡尺:分度尺0.02mm；

塞尺:精度等级1级；

平整度测定仪:长度0-150mm，分度尺0.01mm；

钢直尺:分度尺0.5mm。

      - 长度、宽度、厚度、直径检验

按GB/T19367.1-2003中的规定进行。厚度用游标卡尺测量，长度、宽度和直径用钢直尺测量。

      - 翅曲度检验

将产品凹面向上放置在水平台面上，把钢直尺侧面连接（紧靠）砧板的任一对角线(直径），用塞尺量取最大弦高(精确到0.01mm)，最大弦高与对角线长度(直径）之比即为翘曲度，以百分比表示(精确到0.01%)。取所有试样测量值的最大值作为测试结果。

      - 平整度检验

应采用分度尺为0.01mm的平整度测定器具，测定时将器具放置在试样的被测表面，同时选择不平整程度最严重的三个部位，测量0-150mm长度内与基准直线间距离，以其中一个最大值为平整度评定值。取所有试样测量值的最大值作为测试结果。

      - 使用面表层竹条厚度检验

在竹砧板四边易测量部位各取一点，用游标卡尺测量使用面厚度。

    - 理化性能检验

      - 取样

        - 试样应从距样品边缘至少20mm处的部位制取。

        - 异形、竹木复合竹砧板的取样可根据产品结构、形状，分析后确定具体取样方法，但必须在检验报告中注明。

        - 试件尺寸测量

试件尺寸的测量方法按GB／T17657-1999中4.1的规定进行。

        - 试件尺寸、数量                                                                                     试件尺寸、数量 见表7。

- 试件尺寸、数量

| 检测项目 |  | 试件尺寸（长×宽）、 制样方法 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 味觉测试 |  | 50mm×50mm | 6 | 先将整块竹砧板样品在60℃热水中清洁。 |
| 含水率 |  | 50mm×50mm | 3 | 试件制取后用塑料袋密封包装。 |
| 静曲强度 |  | 长：（厚度×10）mm＋50mm 宽：30mm (厚度t＞15mm) | 12 | 纵向、横向各取6块； 异形竹砧板按试件制作图取样，并在检验报告中注明。 |
| 浸渍剥离试验 |  | 75mm×75mm | 6 |  |
| 甲醛释放量 |  | 面积（长×宽）=450cm2 | 3 | 在一块竹砧板上制取；异形竹砧板具体取样按试件制作图取样，并在检验报告中注明。 |
| 使用面抗冲击性能 |  | 取长度230mm，宽度不大于试样夹夹具尺寸的试件 | 3 | 每个试件只冲击一次。试验时，试件下衬厚度为(2.5±0.2)mm，面密度为75g／m2的泡沫聚乙烯。 |
| 二氧化硫浸出量的测定 |  | 取试件约5.0g~10.0g(精确至0.01g) | 1 | 从抽取的实验室试样中随机抽取样1件，把附在试样上的竹屑、碎片等清除干净。先制成厚约5mm、长小于10mm的小块，再用万能粉碎机将试件制成碎末，过20目筛，取350g后立即用聚乙烯塑料袋密封包装。 |
| 噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑残留量的测定 |  | 取试件约1.0g(精确至0.001g) | 1 |  |
| 五氯苯酚（PCP） |  | 取试件约5.0g(精确至0.01g) | 1 |  |
| 砷（As） |  | 取试件约1.0g～2.5g(精确至0.01g) | 1 |  |
| 重金属含量检测试验 | 铅（Pb） | 取试件约5.0g～10.0g(精确至0.001g) | 1 | 将（使用面）进行了涂料（油漆）的竹砧板试样制成粉末状竹屑，过20目筛，取约200g。 |
|  | 镉（Cd） |  |  |  |
| - 1：试件边、角平直，长度、宽度允许偏差±1。 - 2：甲醛释放量试件在锯完后立即用聚乙烯塑料袋密封包装，放置在20℃条件下至少24h。 |  |  |  |  |

      - 含水率

按GB／T17657-1999中4.3的规定进行。

      - 浸渍剥离

按GB／T17657-1999中4.17的Ⅱ类浸渍剥离试验法的规定进行。

      - 静曲强度

按GB／T17657-1999中4.9的规定进行。

      - 甲醛释放量

按GB 18580-2001 中6.3，40L干燥器法的规定进行，结果按GB 18580-2001 中6.2.2计算。

      - 表面抗冲击性能

按GB／T17657-1999中4.44的规定对竹砧板使用面进行测试。

      - 提手牢固性测定

采用法码垂吊法检测。

检测方法：

1、静载检测：根据竹砧板净重，按表7确定法码重量，在提手部位用细绳垂吊法码，静载5min；

2、动载检测：根据竹砧板净重，按表7确定法码重量，在提手部位用细绳垂吊法码，将法码从高差0.5m处自由下落，重复三次。

- 提手牢固性选用法码重量     单位：（g）

| 竹砧板重量范围 | 静载法码重量 | 动载法码重量 |
| --- | --- | --- |
| ≤1000 | 5000 | 2000 |
| 1001～2000 | 7500 | 3000 |
| 2001～3000 | 12500 | 5000 |
| ＞3000 | 15000 | 6000 |

      - 二氧化硫浸出量的测定

按GB／T 5009.34-2003 第二法 蒸馏法进行测定。

      - 噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑残留量的测定

按GB/T 19790.2—2005中附录B 进行。

      - 五氯苯酚的测定

将竹砧板试样制成粉末状竹屑，置提取器中，加入丙酮20 ml，按GB/T18414.2-2006中第2部分 气相色谱法进行。

      - 总砷及无机砷的测定

按GB/T 5009.11-2003中第一法 氢化物原子荧光光度法中5.1.1湿消解法进行。

      - 可溶性重金属限量的测定

按GB/T 5009.12－2003进行，检测铅的含量。

按GB/T 5009.15－2003进行，检测镉的含量。

    - 微生物检验

      - 制样

- 按GB／T14934-1994中6.2的规定进行。

      - 大肠菌群测定

按GB／T4789.3-2003进行。

      - 致病菌检验

按GB／T 4789.4-2003、GB／T 4789.5-2003、GB／T 4789.10-2003和GB／T 4789.11-2003进行。

      - 霉菌检测

按GB／T4789.15-2003进行。

  - 检验规则

    - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

    - 出厂检验

每批产品应进行出厂检验。出厂检验应在型式检验合检的前提下进行。

出厂检验包括以下项目：

――嗅觉、外观质量检验；

――规格尺寸允许偏差检验；

――理化性能检验项目中含水率、浸渍剥离试验。

    - 型式检验

      - 型式检验为要求中的全部条款。

      - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或产品转厂生产的试制定型鉴定；

- 正式生产时，如结构、原材料、工艺有较大改变时；

- 产品停产半年以上，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

- 正常生产满一年时，需进行型式检验。

    - 组批原则

原料品种、生产条件、规格、类型相同的产品为一检验批。

    - 抽样方案

      - 感观要求检验抽样方案

        - 生产厂为保证其成品符合标准规定，通过逐块检验竹砧板气味、外观质量确定其等级；味觉只进行批检、每批1～2次，每次1～2块。

        - 对成批拨交竹砧板进行感观要求检验时，采用GB／T2828.1-2003中的二次抽样方案，其检查水平为Ⅱ，接收质量限(AQL)为4.0，见表9。

- 外观质量检验抽样方案            单位：块

| 批量范围 | 样本 | 样本大小 | 累计样本大小 | 接收数(Ac) | 拒收数(Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤150 | 第一 第二 | 13 13 | 13 26 | 0 3 | 3 4 |
| 151~280 | 第一 第二 | 20 20 | 20 40 | 1 4 | 3 5 |
| 281~500 | 第一 第二 | 32 32 | 32 64 | 2 6 | 5 7 |
| 501~1200 | 第一 第二 | 50 50 | 50 100 | 3 9 | 6 10 |
| 1201~3200 | 第一 第二 | 80 80 | 80 160 | 5 12 | 9 13 |

      - 规格尺寸允许偏差和形位公差允许偏差检验抽样方案

- 规格尺寸允许偏差和形位公差允许偏差检验时，采用GB／T2828.1-2003中的二次抽样方案，其检查水平为Ⅰ，接收质量限(AQL)为4.0，见表10。

- 规格尺寸允许偏差和形位公差允许偏差检验抽样方案     单位：块

| 批量范围 | 样本 | 样本大小 | 累计样本大小 | 接收数(Ac) | 拒收数(Re) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤150 | 第一 第二 | 5 5 | 5 10 | 0 1 | 2 2 |
| 151~280 | 第一 第二 | 8 8 | 8 16 | 0 1 | 2 2 |
| 281~500 | 第一 第二 | 13 13 | 13 26 | 0 3 | 3 4 |
| 501~1200 | 第一 第二 | 20 20 | 20 40 | 1 4 | 3 5 |
| 1201~3200 | 第一 第二 | 32 32 | 32 64 | 2 6 | 5 7 |

- ：抽样可在8.5.1所抽样品中复抽。

      - 理化性能、微生物验检抽样方案

        - 抽样方案

- 抽样方案见表11，样品规格按（400×300×厚度mm）计，抽样必须抽取带完整包装的样品，分别注明产品名称、批号、钢号、取样日期。试样一半供检验用，另一半保存二个月，备作仲裁分析用。

- 理化性能、微生物验检抽样方案

| 提交检查批的成品数量／块 | 初检抽样数／块 | 复检抽样数／块 |
| --- | --- | --- |
| ≤2000 | 32 | 64 |
| ＞2000 | 40 | 80 |

        - 判定

按7.3、7.4相关方法进行检测，所有指标均应符合6.4、6.5的要求；如第一次抽样检验不合格，允许在同批产品中加倍抽样复检一次，全部指标均合格为合格。其中：甲醛释放量、二氧化硫浸出量、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、砷、五氯苯酚、可溶性重金属含量指标和微生物检测指标不可复检。

- ：抽样可在8.5.1所抽样品中复抽。

    - 结果判定

产品感观要求、规格尺寸允许偏差、理化性能和微生物检测四项检验结果均应符合相应等级的技术要求，否则应判为不合格产品。

  - 标志、包装、运输和贮存

    - 标志

产品包装上应标明厂名、厂址、产品名称、规格、等级、出厂日期、主要材质成分、使用说明，检验合格证、执行标准等标志，或根据供需合同规定加盖产品标志。

    - 包装

直接与产品接触的包装材料应符合国家相关包装材料卫生要求，外包装应具有足够的牢固性，以保证产品在正常运输、贮存条件下不受破损和污染的目的。

    - 运输和贮存

产品在运输和贮存中应注意防潮、防晒，防止破损、污染，不允许与有毒有害有异味货物同车厢或同集装箱运输或贮存，贮存期不超过3年。